| pokus číslo | ČIŠTĚNÍ STŘÍBRNÝCH PŘEDMĚTŮ | Časová náročnost: 20 minut Typ pokusu: domácí Zařazení dle RVP: viz str. - |
| --- | --- | --- |
| Princip: Černání stříbra je způsobeno hlavně černým sulfidem Ag2S, který se vytváří na povrchu kovu pod vlivem sirovodíku (vznikajícího hnitím organických látek). Pokud tento sulfid rozpustíme, vynikne původní stříbrný lesk. Tento sulfid můžeme odstranit například tím, že stříbro ponoříme do nádoby s vodou (horká voda reakci podstatně urychlí), přilijeme trochu octa a dále ponoříme do nádoby nějaký hliníkový předmět. Začne probíhat chemická reakce, díky které se začne uvolňovat vodík a tento začne narušovat korozní vrstvu. Také se uplatňuje cementace, díky reakci: Ag+ + Al Ag + Al3+ |
| Pomůcky: stříbrný prstýnek a stříbrná náušnice, hrnec, hliníková lžička, flanel (10x10 cm) |
| Chemikálie: voda, ocet |
| Bezpečnost práce: Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s horkou vodou. |
| Pracovní postup: Stříbrné předměty a hliníkovou lžičku vložíme do hrnce. Předměty zalijeme horkou vodou. Přidáme trochu octa. Stříbrné šperky po 15 minutách vyjmeme a opláchneme. Nakonec osušíme a vyleštíme flanelem. |
| Pozorování: Stříbrné šperky, které byly v horké vodě s hliníkovou lžičkou se vyčistily. Po použití flanelu, pak byly i pěkně vyleštěné. |
| Obrázek: |
| Závěr: Pokusem jsme si dokázali, že pomocí reakce hliníková lžičky, octa a horké vody je možné vyčistit zašlé stříbrné šperky. Tedy, že dojde k odstranění sulfidu stříbrného z povrchu stříbra a získání opětovného stříbrného lesku. Tento způsob čištění stříbrných šperků je velmi ekonomický výhodný, jednoduchý a rychlý |
| Otázky a odpovědi: Proč stříbro po vyjmutí z lázně čistíme flanelem? Protože látka z umělých tkanin nevsákne vodu a šperk nevyleští. Které látky by v tomto případě mohly nahradit flanel? Flanelový ručník a plátno. |